ГОСТ 16198-70

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛИ ШТАМПОВ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫХ МАШИН

Общие технические требования

Blanks of details and details of dies of horizontal forging.

General technikal requirements

Дата введения 1971-01-01

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зам. директора Герасимов Н.Н.

Начальник отдела Нестеров М.А.

Руководитель темы Яновский Г.А.

Исполнитель Курганов В.П.

ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зам. директора Герасимов Н.Н.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник управления Бергман В.П.

Ст. инженер Дуброва Л.Г.

Научно-исследовательским отделом стандартизации, унификации и агрегатирования кузнечно-прессового, металлургического и литейного оборудования и оснастки Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Начальник отдела Нестеров М.А.

Руководитель темы Яновский Г.А.

Исполнитель Курганов В.П.

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 19 июня 1970 г. (протокол N 111)

Председатель Научно-технической комиссии зам. председателя Комитета Дубовиков Б.А.

Члены комиссии - Шахурин В.Н., Бергман В.П., Плис Г.С., Златкович Л.А., Кулагин В.Б.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 15 июля 1970 г. N 1093

ВЗАМЕН МН 1290-60

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.80 N 3674 с 01.01.81

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 10, 1980 год

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По форме, размерам, предельным отклонениям и шероховатости поверхности заготовки деталей и детали штампов горизонтально-ковочных машин должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и стандартов на конструкцию и размеры ГОСТ 16191-70-ГОСТ 16197-70.

1.2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий по , валов - по , остальных .

Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменяемости для применения в изделиях, спроектированных до 1 января 1980 г., изготавливать по согласованию с потребителем заготовки деталей и детали штампов горизонтально-ковочных машин с допусками по справочному приложению к настоящему стандарту.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.3. На поверхности заготовок и деталей не должно быть трещин, забоин и других механических повреждений, снижающих эксплуатационные качества и эстетический вид изделия.

1.4. Неуказанные радиусы - в пределах 8-10 мм.

1.5. Резьба - метрическая с углом профиля 60°, поле допуска - по ГОСТ 16093-70*.

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Все детали и заготовки деталей штампов должны иметь маркировку на местах, указанных в стандартах на конструкцию и размеры. Маркировка должна быть четкой.

2.2. Обработанные поверхности должны быть законсервированы по ГОСТ 13168-69. Методы и условия консервации должны обеспечивать сохранность изделий от коррозии в течение одного года.

2.3. Упаковка и тара должны обеспечивать полную сохранность заготовок деталей и деталей штампов горизонтально-ковочных машин от коррозии и механических повреждений в течение одного года.

2.4. Упакованные детали и заготовки деталей штампов должны быть приспособлены для погрузки и транспортирования железнодорожным или водным транспортом.

2.5. В тару должны быть вложены документы с указанием:

а) товарного знака предприятия-изготовителя;

б) наименования деталей и заготовок деталей штампов и марок материалов;

в) обозначения деталей и заготовок деталей штампов;

г) даты выпуска;

д) количества заготовок и деталей;

е) результатов приемки ОТК предприятия-изготовителя;

ж) номера стандартов на детали и заготовки деталей штампов.

На каждой таре должны быть указаны:

а) наименования деталей и заготовок деталей штампов и марки материалов;

б) обозначения деталей и заготовок деталей штампов;

в) номера стандартов на детали и заготовки деталей штампов.

2.6. Условия хранения и транспортирования изделий должны обеспечить сохранность от механических повреждений и коррозии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Допуски и посадки заготовок деталей и деталей штампов

горизонтально-ковочных машин по системам ОСТ и ЕСДП СЭВ

| Поля допусков |
| --- |
| по системе ОСТ | по ЕСДП СЭВ |
| ( допуска 7-го класса) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

Заготовки деталей и детали штампов

горизонтально-ковочных машин: Сб. ГОСТов.

ГОСТ 16191-70-ГОСТ 16198-70. -

М.: Издательство стандартов, 1970